技术交底记录

编号：

| 工程名称 | XXX工程 | 施工班组 | 人工挖孔班组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 | 人工挖孔灌注桩 | 施工图号 | 结施XXX |
| 相对人签字 | XXX |  |  |
| 一、施工准备 1、主要材料：鼎鹿PC32.5水泥，中砂，碎石用粒径不大于5cm的石子，自来水，钢筋:通钢ф8和Ф12、Ф22钢材。 桩身混凝土采用C30商品混凝土。护壁现场机械搅拌C15混凝土，（每罐投料为水泥：100㎏，砂346㎏，碎石628㎏，水45㎏。）模板组合式钢模 2、主要机具：三脚架、电动葫芦、手推车、风镐、风压机、锹、手铲、线坠、混凝土搅拌机（ZY400）、振捣棒等。 3、作业条件： （1）开挖前场地应完成三通一平。地上无障碍，地下位置无明确障碍。安全保护设施准备就绪。 （2）设计文件、地质勘测资料齐全。 （3）桩位测量验收合格，水准点位置明确。 （4）全面开挖之前，有选择地先挖两个试验桩孔，经过设计单位、地勘单位、建设单位、监理单位、施工单位共同对土质、水文等有关情况进行分析，决定第五层-10米强风化泥岩层为持力层。 （5）地下水位至桩底0.5m以下。 （6）机具设备已齐备运转正常，处于完好状态。 二、操作工艺 1、工艺流程 放线定桩位及高程 钢筋笼制作与安装 开挖第一节桩孔土方 支护壁模板放附加钢筋 浇筑第一节护壁混凝土 检查桩位（中心）轴线 架设垂直运输架 安装电动葫芦 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等 开挖吊运第二节桩孔土方（修边） 先拆第一节支第二节护壁模板（放附加钢筋） 浇筑第二节护壁混凝土 检查桩位（中心）轴线 逐层往下循环作业 开挖扩底部分 检查验收 吊放钢筋笼 放混凝土溜筒（导管） 浇筑桩身混凝土（随浇随振） 插桩顶钢筋 （1）放线定桩位及高程：（参见“测量放线技术交底”） （2）钢筋制作与安装：（参见“钢筋制作与安装技术交底”） |  |  |  |
| （3）开挖第一节桩孔土方：开挖桩孔应从上到下逐层进行，先挖中间后扩周边土方，有效地保 证桩孔1000mm的截面尺寸，每节的高度以0.9～1.2m为宜。 （4）支护壁模板附加钢筋：为防止桩孔壁坍方，成孔设置井圈，使用钢筋混凝土支护。护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。第一节护壁高出地坪平面200mm，桩位轴线和高层标注在第一节护壁上口，护壁厚度为150mm。 （5）浇筑第一节护壁混凝土：桩孔土方每挖完一节应立即浇筑混凝土护壁。人工浇筑，人工振捣，混凝土强度为C15坍落度控制在100mm，确保孔壁的稳定性。 （6）检查桩位（中心）轴线及标高：每节桩孔护壁做好以后，必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口，然后用十字线对中，吊线坠向井底投设，使用米尺检查孔壁的垂直平整度。 （7）架设三角架：第一节桩孔成孔以后，立即在桩孔上口架设三脚架。 （8）安装电动葫芦：在垂直运输架上安装滑轮组和电动葫芦。 （9）安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机。 （10）开挖吊运第二节桩孔土方：从第二节开始，利用提升设备运土，桩孔内人员应戴好安全 帽，地面人员应拴好安全带。 （11）先拆除第一节支第二节护壁模板：放附加钢筋，护壁模板用拆上节支下节依次周转使用。 （12）浇筑第二节护壁混凝土：使用串桶送混凝土，人工浇筑，人工振捣密实。 （13）检查桩位中心轴线及标高：以桩孔口的定位线为依据，逐节校测。 （14）逐层往下循环作业：将桩孔挖至设计-10米时，清除虚土，检查土质情况，桩底应支承在设计所规定的强风化泥岩层上，且不小于1.5d桩径。 （15）开挖扩底部份：挖扩底桩应先将扩底部位桩身的圆柱体挖好，再按扩底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求；（见后图） |  |  |  |

（16）检查验收：成孔以后必须对桩身直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定。班组长检查合格后报技术员验收，做好施工记录，办理隐蔽验收手续。 （17）吊放钢筋笼：钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块，设计要求保护层为70mm。吊放钢筋笼时要对准孔位，直吊扶稳、缓慢下沉，避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计-14米位置时，应立即固定。 （18）浇筑桩身混凝土：（参见砼技术交底）。 （19）插桩顶钢筋：桩顶上钢筋垂直插入混凝土内500mm，并保证保护层25mm厚。 三、质量标准 依据标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、主控项目： （1）灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合以上相应要求。 （2）实际浇筑混凝土量，严禁小于计算体积的8.5立方米，冲凝系数不大于1.1%，由技术负责人控制。 （3）浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理，浇筑混凝土高出桩顶200mm，待混凝土达到强度后在进行剔凿。 （4）成孔深度必须进入强风化泥岩层，且不小于1.5d的桩径。 （5）承载力必须达到1600KN。 2、一般项目： （1）成孔垂直度不允许超过3‰L，且不大于50。 （2）桩身直径应严格控制。一般不应超过±10。 （3）孔底虚土厚度不应超过规定。扩底形状、尺寸必须保证1700米，桩底应落在第五层强风化泥岩层上，持力层土体不应被破坏。 （4）钢筋笼的主筋搭接和焊接接头长度错开距离，焊接头间距不小于500mm，钢筋笼加劲箍筋焊点必须密实牢固，漏焊点数不得超出5%。 （5）桩顶标高必须达到-600mm 。 3、允许偏差项目，见表2-9。 人工成孔灌注桩允许偏差 表2-9 项次; 项 目; 允许偏差 (mm); 检验方法. 1; 钢筋笼主筋间距; ±10; 尺量检查. 2; 钢筋笼箍筋间距; ±20; 尺量检查. 3; 钢筋笼直径; ±10; 尺量检查. 4; 钢筋笼长度; ±50; 尺量检查. 5; 桩位中心轴线; ±10; 拉线和尺量检查. 6; 桩孔垂直度; 3‰L，且不大于50; 吊线和尺量检查. 7; 桩身直径; ±10; 尺量检查. 8; 桩底标高; ±10; 尺量检查. 9; 护壁混凝土厚度; ±20; 尺量检查. 注：L为桩长 四、施工中应注意的质量问题 1、成品保护 （1）已挖好的桩孔必须用脚手板及时盖好。 （2）已挖好的桩孔应及时浇筑混凝土，间隔时间不得超过4h，以防坍方。 （3）桩孔上口外圈应做好挡土台，防止灌水及掉土。 （4）保护好已成形的钢筋笼，不得扭曲、松动变形。 （5）浇筑混凝土时在钢筋笼顶部使用预埋的十字交叉钢管固定，限制钢筋笼上浮。 （6）混凝土浇筑完毕，应复核桩位和桩顶标高。将桩顶的插筋扶正。 （7）施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点。 2、质量问题 （1）开挖前应掌握现场土质情况，错开桩位开挖，缩短每节高度，随时观察土体松动情况，必要时可以封堵，操作进程要紧凑，不留间隔空隙，避免坍孔。 （2）在放钢筋笼前后均应认真检查孔底，清除虚土杂物。 （3）开挖过程中孔底要挖集水坑，如孔内存有雨水应及时下泵抽水。 （4）在浇筑混凝土时坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。 （5）钢筋笼应在专用平台上加工，主筋与箍筋点焊牢固，支撑加固措施要可靠，吊运要竖直， 使其平稳地放入桩孔中，保持骨架完好，避免发生钢筋笼扭曲变形。

3、安全措施 （1）安全防护详见“安全技术交底”。 （2） 当桩间净距小于4.5m时，必须采用间隔开挖。排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。 （3）护壁每节高度视土质情况而定，一般可用0.3～1m。 （4）桩孔内的作业人员必须戴安全帽、穿绝缘鞋。作业人员每工作4h应轮换一次。开挖复杂 的土层结构时，每挖深0.5～1m应用手钻或不小于Φ16钢筋对孔底做品字型探查，检查孔底面以下确认安全后，方可继续进行挖掘。 （5）当桩孔挖至5m以下时，应在孔底面以上3.0m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的防护罩。 （6）在灌注桩身混凝土时，相邻10m范围内的挖孔作业应停止，孔底不得留人。 4、质量记录（详见嘉宁软件） 5、环境措施 （1）土方、污泥等应及时堆放到指定位置，不允许乱堆乱放。 （2）砼施工时注意水泥粉尘及砼浆的控制。 （3）废弃的水泥空袋及时清理，避免造成环境污染。 （4）混凝土浇筑时产生噪音，晚间不允许施工，避免噪音扰民。 （5）钢筋加工现场，混凝土搅拌现场，砂、石堆放现场，必须达到人走场地清理干净。 交底人签字：X X X 日 期：XXXX-XX-XX

工 程 概 况

| 建筑面积 | 15000m2 | 层数 | 18层（阁楼） |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、跨度、高度 | 长79m、宽13m、高度53.1m |  |  |
| 结构型式 | 框剪结构 |  |  |
| 分项工程施工要求：(设计要求、合同要求、规范要求等) 本工程基础采用人工挖孔桩，桩基础为抗拔桩，深度为10米，桩径为1米，护壁采用现浇混凝土。 |  |  |  |
| 施工现场情况：（需要交代的与施工交底有关的内容。如：现场的土质、场地、流水段的划分等） 桩位放线已经检查合格，并已经形成验收资料。场地已经满足挖孔要求，可以施工。现场土质-500mm为回填土。第一流水段为1-15轴，第二流水段为16-29轴。 |  |  |  |